江苏省水利厅文件

苏水基〔2016〕4号

省水利厅关于印发《水利建设工程推广应用

组合式对拉止水螺杆的指导意见》的通知

各市水利（水务）局，昆山、泰兴、沭阳县（市）水利（水务）局，厅直各有关单位：

为进一步提高混凝土的耐久性能和工程外观质量，提高施工工效，降低施工成本，依据有关规定，结合本省实际，我厅制定了《水利建设工程推广应用组合式对拉止水螺杆的指导意见》，现予印发你们，请遵照执行。

江苏省水利厅

2016年3月14日

抄送：省各重点水利工程建设局，各市水利工程质量监督站，

昆山、泰兴、沭阳县（市）水利工程质量监督站，有关

咨询、施工、监理、检测等单位。

江苏省水利厅办公室               2016年3月17日印发

水利建设工程推广应用

组合式对拉止水螺杆的指导意见

使用对拉螺杆是水利工程施工中模板架立的常用措施。一直以来，我省水利工程施工中，对于有防渗要求的混凝土结构，主要采用无套管、无止水片的普通式对拉螺杆进行模板架立。这种施工工艺，拆除模板、凿成孔眼和割除螺杆时，对拉螺杆及周围混凝土常因受到扰动而易形成渗水通道；人工凿成的对拉螺杆孔眼，其形状和深度不一，导致孔眼封堵质量难以保证。这在一定程度上影响了混凝土的耐久性能和工程外观质量。

当前，组合式对拉止水螺杆已经在工业与民用建筑工程和我省一些大型水利工程中得到应用，效果较好。为进一步提高混凝土的耐久性能和工程外观质量，提高施工工效，降低施工成本，依据SL 27《水闸施工规范》、DGJ32/J30《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程 第四分册：混凝土结构工程》，拟在我省水利建设工程中推广应用组合式对拉止水螺杆。现提出如下指导意见。

- 一、全面推广组合式对拉止水螺杆

组合式对拉止水螺杆，由1段带止水片的中间螺杆、2段外接螺杆和2个圆台螺母组成。模板架立时，中间螺杆与外接螺杆通过圆台螺母连接，形成对拉螺杆，圆台螺母同时作为混凝土结构厚度限位器。混凝土浇筑后，先拆卸外接螺杆，模板拆除后拆卸圆台螺母，再封堵对拉螺杆孔眼。中间螺杆留置于混凝土中，外接螺杆、圆台螺母重复使用。组合式对拉止水螺杆结构及安装示意见附图。

采用组合式对拉止水螺杆，无需人工凿成孔眼、割除对拉螺杆，止水效果好。特别是对拉螺杆孔眼由圆台螺母拆卸后直接形成的，孔眼的形状和深度一致，有利于提高孔眼的封堵质量。此外，还具有模板安装拆除方便、施工效率高、模板损耗低、节约施工成本等优点。

因此，全省水利建设工程中，对于有防渗要求的混凝土结构，应推广应用组合式对拉止水螺杆，逐步淘汰无套管、无止水片的普通式对拉螺杆施工工艺。

- 二、规范使用组合式对拉止水螺杆

- （一）组合式对拉止水螺杆制作

施工单位在编制模板施工方案时，应针对建筑物不同结构和部位，验算对拉螺杆强度，计算确定对拉螺杆间距，选定对拉螺杆的规格及尺寸。对拉螺杆的直径一般不小于14毫米，金属止水片的边长宜不小于对拉螺杆直径的3倍。

施工单位宜购置成品对拉螺杆，也可自行加工制作。购置成品时，应按照采购合同要求检查对拉螺杆的规格、尺寸和质量证明资料；自行加工时，应采用经检测合格的钢筋制作螺杆，金属止水片与中间螺杆宜采用二氧化碳保护焊进行单面满焊。

- （二）组合式对拉止水螺杆安装

对拉螺杆安装前，在圆台螺母外表面涂刷隔离剂。安装时，先将圆台螺母拧接在中间螺杆两端，调整2个圆台螺母端部的距离与混凝土结构厚度一致后，将其置于模板内侧；其后，分别将2根外接螺杆的一端穿过模板上的孔洞与圆台螺母拧接，另一端通过紧固螺母和山形卡（元宝铁）固定在围檩上。安装后，检查对拉螺杆布置和安装情况。

- （三）圆台螺母拆卸和孔眼封堵

模板拆除后，采用专用工具及时拆卸圆台螺母，保护好混凝土成品。圆台螺母拆卸后，清理孔眼表面并涂刷界面剂，采用同配合比除去石子的补偿收缩水泥砂浆进行分次封堵，并做好养护。迎水侧孔眼表层封堵砂浆宜掺入适量白水泥调整色差。临土侧孔眼封堵后宜采取涂刷沥青、粘贴防水卷材等措施进行封闭。处理后，应检查孔眼封堵和封闭质量。

- 三、积极做好推广应用服务工作

水行政主管部门要做好组合式对拉止水螺杆推广应用的宣传示范。项目法人在项目招标、创优规划、工程实施等阶段，要鼓励引导施工单位使用组合式对拉止水螺杆。监理单位在方案审查、现场检查等环节，要指导帮助施工单位规范使用组合式对拉止水螺杆，保证质量。质量监督机构要注重组合式对拉止水螺杆应用的监督检查。

附图：